1. Đặc điểm kỹ thuật nổi bật

- Vật liệu: Thép gió SKH51 chất lượng cao2.

- Độ cứng: Đạt từ 58 ~ 60 HRC, đảm bảo khả năng chịu mòn và tuổi thọ cao trong môi trường làm việc khắc nghiệt3.

- Độ chính xác cực cao: * Dung sai đường kính thân (P) có thể đạt mức tăng nhỏ nhất là 0.005mm4.

  - Dung sai chiều dài (L) có bước tăng 0.01mm5.

- Phân loại đầu chốt:

  - EPHJ: Loại đầu chốt theo tiêu chuẩn JIS6.

  - EPHT: Loại đầu chốt dày 4mm (Type 4mm head)7.

2. Thông số kích thước

Sản phẩm có dải kích thước rất đa dạng để phù hợp với nhiều loại khuôn khác nhau:

- Đường kính thân (P): Từ 0.300mm đến 12.000mm8.

- Chiều dài (L/LC): Dao động từ 40.00mm lên đến 350.00mm9.

- Đường kính đầu (H): Thay đổi tùy theo đường kính thân, từ 3mm đến 17mm10.

- Độ dày đầu (T): Thông thường từ 3mm đến 8mm đối với dòng JIS, hoặc cố định 4mm đối với dòng EPHT11.

3. Các tùy chọn gia công thêm (Alterations)

Sản phẩm hỗ trợ nhiều kiểu cắt vát (Key Flat Cutting) và chỉnh sửa đầu chốt để chống xoay hoặc phù hợp với vị trí lắp đặt đặc thù12:

- KC / WKC: Cắt 1 mặt phẳng hoặc 2 mặt phẳng song song13.

- KAC / KBC / RKC: Cắt các mặt phẳng với chiều rộng thay đổi hoặc cắt góc vuông14.

- DKC / SKC: Cắt 3 mặt hoặc 4 mặt phẳng15.

- KGC / KTC: Cắt vát theo góc độ yêu cầu (120 độ hoặc góc AG tự chọn)16.

- HC / TC: Thay đổi đường kính hoặc độ dày của đầu chốt theo yêu cầu riêng17.

- NC: Gia công lỗ định vị (Dowel hole boring) khi đầu chốt $H \ge 4$18.